Додаток 14

до Інструкції з контролю якості 
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

(пункт 4 розділу ІІІ)

МЕТОДИ
відновлення якості ПММ

| Найменування ПММ | Показник якості | Метод відновлення якості |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Моторні палива | Октанове число | Змішування з бензином, який має запас якості за октановим числом. |
|  | Густина, кислотність, фракційний склад, кінематична в’язкість, температура спалаху в закритому тиглі, концентрація фактичних смол, масова частка сірки | Змішування з однойменним пальним, яке має запас якості за даним показником. |
|  | Масова частка механічних домішок | Відстоювання з подальшою фільтрацією і перекачуванням до чистого резервуара. |
|  | Вміст води | Відстоювання. Для прискорення процесу дизельне паливо нагрівають до температури 40–500 С. Зневоднення авіаційного гасу після відстоювання закінчують сепарацією (прокачуванням через фільтр-сепаратор) |
| Оливи | Густина, лужне число, кінематична в’язкість, температура спалаху в відкритому тиглі | Змішування при температурі 60–80 0С з однойменною оливою, яка має запас якості за відновлюваним показником. |
|  | Масова частка механічних домішок | Відстоювання при температурі 60–80 0С з подальшою фільтрацією. |
|  | Вміст води | Відстоювання при температурі 60–80 0С протягом 6–7 годин, а потім випарювання при температурі 105–110 0С не більше 36 годин |
| Гідравлічні рідини (оливи МГЕ-10А, АМГ-10, ВМГЗ, АУП, робочі рідини 7-50с-3, ЛЗ-МГ-2, ГЖД-14С, МГЕ-4А) | В’язкість, густина Вміст механічних домішок Вміст води | Змішування з однойменною маркою рідини, що має запас якості за даним показником. Відстоювання при температурі 60–80 0С з подальшим фільтруванням. Відстоювання з нагрівом до 70–80 0С протягом 6–7 годин, потім випарювання при 105–110 0С до досягнення необхідної якості |
| Гідравлічна рідина ПГВ | В’язкість, густина, вміст хлорид-іона Вміст механічних домішок | Змішування з однойменною маркою рідини, що має запас якості за даним показником. Відстоювання з подальшим фільтруванням |
| Амортизаційна і гальмівна рідини (АЖ-12Т, ГТЖ-22М, “Нева”, БСК, “Томь”, “Роса” | В’язкість при позитивній температурі, температура спалаху в закритому тиглі, густина Вміст механічних домішок | Змішування з однойменною маркою рідини, що має запас якості за даним показником. Відстоювання з подальшим фільтруванням |
| Низькозамерзаючі рідини | Зовнішній вигляд, густина, температура початку кристалізації Вміст механічних домішок | Змішування з однойменною маркою рідини, що має запас якості за даним показником, або додавання того компонента, якого бракує (води або етиленгліколю). Відстоювання з подальшим фільтруванням |
| Спирт етиловий | Міцність | Змішування однойменної марки спирту, що має запас якості за цим показником |
| Водно-спиртові суміші | Вміст безводного спирту в розчині (міцність) | Додавання компонента, якого бракує (води або спирту за Інструкцією по поводженню з етиловим спиртом, введеною в дію наказом заступника Міністра оборони України по тилу – начальника тилу ЗСУ від 11 квітня 1994 року № 24) |
| Рідина “І” | Число омилення Масова частка кислот | Змішування з рідиною “І”, що має запас якості за цим показником |
| Рідина Nycosol 13 | Густина, фракційний склад, кислотне число, температура спалаху в закритому тиглі | Змішування з рідиною Nycosol 13, що має запас якості за цим показником |