Додаток 30
до Інструкції з експлуатації аеродромів
державної авіації України
(підпункт 3 пункту 5 глави 3 розділу V)

Таблиця 1

ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА
міцності ґрунту у верхніх шарах завтовшки 10 см і 30 см

| І |  |  |  |  |  | ІІ |  |  |  |  |  | ІІІ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n10 | 10 | n30 | 30 | n30 | 30 | n10 | 10 | n30 | 30 | n30 | 30 | n10 | 10 | n30 | 30 | n30 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 3,9 | 7 | 3 | 29 | 11,9 | 1 | 2,2 | 7 | 2 | 29 | 11,9 | 1 | 1,9 | 7 | 1,4 | 29 | 9,5 |
| 1,5 | 4,8 | 8 | 4,5 | 30 | 12 | 1 | 3,4 | 8 | 2,2 | 30 | 12 | 1,5 | 2,8 | 8 | 1,5 | 30 | 9,7 |
| 2 | 6 | 9 | 5,3 | 31 | 12,1 | 2 | 4,7 | 9 | 3 | 31 | 12,1 | 2 | 4 | 9 | 1,6 | 31 | 9,8 |
| 2,5 | 7,5 | 10 | 6,2 | 32 | 12,2 | 2,5 | 5,8 | 10 | 3,6 | 32 | 12,2 | 2,5 | 5 | 10 | 1,8 | 32 | 10 |
| 3 | 8,2 | 11 | 6,8 | 33 | 12,3 | 3 | 7 | 11 | 4,3 | 33 | 12,3 | 3 | 5,7 | 11 | 1,9 | 33 | 10,3 |
| 3,5 | 9 | 12 | 7,3 | 34 | 12,4 | 3,5 | 8 | 12 | 5 | 34 | 12,4 | 5,5 | 6,3 | 12 | 2,2 | 34 | 10,6 |
| 4 | 9,7 | 13 | 7,8 | 35 | 12,5 | 4 | 8,7 | 13 | 6 | 35 | 12,5 | 4 | 6,8 | 13 | 2,8 | 35 | 10,7 |
| 4,5 | 10,5 | 14 | 8,4 | 36 | 12,6 | 4,5 | 9,5 | 14 | 7,2 | 36 | 12,6 | 4,5 | 7,2 | 14 | 3,2 | 36 | 10,8 |
| 5 | 11,2 | 15 | 8,7 | 37 | 12,7 | 5 | 10,2 | 15 | 8,1 | 37 | 12,7 | 5 | 7,8 | 15 | 3,8 | 37 | 11 |
| 6 | 12 | 16 | 9 | 38 | 12,8 | 6 | 11,2 | 16 | 9 | 38 | 12,8 | 6 | 8,5 | 16 | 4,3 | 38 | 11,1 |
| 7 | 13 | 17 | 9,4 | 39 | 12,9 | 7 | 12 | 17 | 9,4 | 39 | 12,9 | 7 | 9,2 | 17 | 5 | 39 | 11,3 |
| 8 | 13,7 | 18 | 9,8 | 40 | 13 | 8 | 13 | 18 | 9,8 | 40 | 13 | 8 | 9,9 | 18 | 5,5 | 40 | 11,5 |
| 9 | 14,3 | 19 | 10 | 41 | 13,1 | 9 | 13,8 | 19 | 10 | 41 | 13,1 | 9 | 10,5 | 19 | 6 | 41 | 11,7 |
| 10 | 15 | 20 | 10,3 | 42 | 13,2 | 10 | 14,5 | 20 | 10,3 | 42 | 13,2 | 10 | 11,1 | 20 | 6,4 | 42 | 11,9 |
| 11 | 15,5 | 21 | 10,5 | 43 | 13,3 | 11 | 15 | 21 | 10,5 | 43 | 13,3 | 11 | 11,6 | 21 | 6,7 | 43 | 12,1 |
| 12 | 16 | 22 | 10,7 | 44 | 13,4 | 12 | — | 22 | 10,8 | 44 | 13,4 | 12 | 12,1 | 22 | 7,3 | 44 | 12,2 |
| — | — | 23 | 10,9 | 45 | 13,5 | — | — | 23 | 10,9 | 45 | 13,5 | — | — | 23 | 7,6 | 45 | 12,3 |
| — | — | 24 | 11 | 46 | 13,6 | — | — | 24 | 11 | 46 | 13,6 | — | — | 24 | 7,9 | 46 | 12,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| — | — | 25 | 11,2 | 47 | 13,7 | — | — | 25 | 11,2 | 47 | 13,7 | — | — | 25 | 8,3 | 47 | 12,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| — | — | 26 | 11,4 | 48 | 13,8 | — | — | 26 | 11,4 | 48 | 13,8 | — | — | 26 | 8,5 | 48 | 12,8 |
| — | — | 27 | 11,5 | 49 | 13,9 | — | — | 27 | 11,6 | 49 | 13,9 | — | — | 27 | 8,9 | 49 | 12,9 |
| — | — | 28 | 11,7 | 50 | 14 | — | — | 28 | 11,7 | 50 | 14 | — | — | 28 | 92 | 50 | 13 |

Примітка. Розмірність у - кгс/см2.

Мал. 1. Графік залежності показника міцності ґрунту,
 що відтанув навесні, від товщини талого шару:

1 - для супіщаних дрібних, пилуватих і суглинистих, важких суглинистих
і глинистих ґрунтів, а також для чорноземів, каштанових і бурих засолених ґрунтів,
які за гранулометричним складом близькі до перерахованих ґрунтів;

2 - для піщаних і супіщаних ґрунтів.

Таблиця 2

Орієнтовне значення припустимої величини міцності ґрунту
 для визначеного типу повітряного судна (уmin) в залежності
від тиску повітря в пневматиках основного шасі повітряного судна (Ро)

| № з/п | Параметри | Значення параметрів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ро (кгс/см2) | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 2 | min (кгс/см2) | 6 | 8 | 9,5 | 11 |

Таблиця 3

Коефіцієнт ущільнення ґрунтів на глибину до 30 см 
на окремих елементах ґрунтової частини льотного поля

| № з/п | Елемент ґрунтової частини льотного поля | Коефіцієнт ущільнення ґрунтів у верхньому 30-сантиметровому шарі залежно від різновиду ґрунту |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | піщані ґрунти і супіски | суглинок і глини |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стартові ділянки ґрунтової злітно-посадкової смуги, ґрунтові руліжні доріжки і місця стоянки | 0,95 | 1,00 |
| 2 | Середні ділянки ґрунтової злітно-посадкової смуги та інші ґрунтові елементи льотної смуги, а також для насипних ґрунтів на льотному полі, що не відносяться до льотної смуги | 0,90 | 0,95 |

{Додаток 30 в редакції Наказу Міністерства оборони № 348 від 23.09.2020}